Cu-SCR 催化剂效率参数分析

一、数据概况

这份 Excel 是厂家提供的 Cu-SCR（铜基选择性催化还原）催化剂台架测试数据，包含两组对照：

实验条件：新鲜催化剂（未老化）在 550°C下老化500小时后的催化剂

覆盖9个温度点（200~600°C，间隔 50°C）6 个 ANR 值（0.6/0.8/0.9/1.0/1.1/1.3），共 108 组数据。每组记录 NOx 转化率、NH逃逸和 N₂O 生成量。

二、各温度 ANR=1.0 时的核心表现

| 温度  | Degreen NOx% | Degreen NH₃ | Aged NOx% | Aged NH₃  | 效率衰减 |

| 200°C | 86.01%      | 10.10 ppm     | 74.83%    | 13.08 ppm    | 11.18 |

| 250°C | 96.14%      | 3.94 ppm      | 97.78%    | 4.59 ppm     | +1.64 |

| 300°C | 96.82%      | 4.17 ppm      | 97.62%    | 2.09 ppm     | +0.80 |

| 350°C | 93.74%      | 2.52 ppm      | 96.89%    | 4.28 ppm     | +3.15 |

| 400°C | 93.74%      | 2.07 ppm      | 95.32%    | 0.84 ppm     | +1.58 |

| 450°C | 95.32%      | 2.73 ppm      | 94.45%    | 0.12 ppm     | -0.87 |

| 500°C | 93.74%      | 2.07 ppm      | 94.71%    | 2.55 ppm     | +0.97 |

| 550°C | 91.10%      | 2.87 ppm      | 95.10%    | 2.14 ppm     | +4.00 |

| 600°C | 87.32%      | 2.26 ppm      | 94.24%    | 2.70 ppm     | +6.92 |

三、关键发现

发现1：Cu-SCR 的温度窗口偏高

Cu-SCR 的活性温度窗口相比传统 V₂O₅-WO₃/TiO₂（钒基）明显偏高：

200°C：效率不足（Degreen 仅 86%，Aged 仅 75%），不适合作为工作温度

最佳区间：300~500°C，NOx 转化率稳定在 93~99%

550~600°C：Degreen效率开始下降（高温NH氧化副反应），但Aged后反而改善（老化使活性位点更稳定）

发现2：老化后的反常现象这是数据中最值得关注的点：

200°C 老化衰减最严重（-11.18 百分点），说明低温活性位点在高温老化中损失最大

250~600°C 老化后效率反而略升或持平，这在 Cu-SCR 中不罕见——高温水热老化可能清除了部分易脱落的无定形 CuO 团簇，留下了更稳定的孤立 Cu²⁺ 活性位点

老化后 NH₃ 逃逸普遍降低（尤其 400~450°C），说明老化后 NH₃吸附容量下降（储氨能力减弱），NH₃ 更多参与反应而非逃逸

发现3：N₂O 副产物老化后显著恶化

| 温度  | Degreen N₂O (ppm) | Aged N₂O (ppm) | 增长倍数 |

| 200°C | 15.73              | 11.10          |     0.7x |

| 300°C | 17.23              | 35.97          |     2.1x |

| 400°C | 7.30               | 24.01          |     3.3x |

| 500°C | 12.66              | 46.54          |     3.7x |

| 600°C | 13.34              | 70.19          |     5.3x |

老化后 N₂O 生成量在中高温段增长了 2~5 倍，600°C 时达 70 ppm。N₂O 是温室气体（GWP 是 CO₂ 的 273 倍），如果项目有环保考核要求，不建议长期在 >500°C 运行老化后的催化剂。

发现4：最佳工作窗口

综合 NOx 转化率 ≥90% + NH₃ 逃逸 < 5 ppm：

Degreen 最佳工况 Top 3：

| 温度  | ANR | NOx 转化率 | NH₃ 逃逸 | N₂O |

| 600°C | 1.3  |  95.77%   | 1.96 ppm   | 14.24 |

| 500°C | 1.0  |  93.74%   | 2.07 ppm   | 12.66 |

| 450°C | 1.0  | 9 5.32%    | 2.73 ppm   | 9.48  |

Aged 最佳工况 Top 3：

| 温度  | ANR | NOx 转化率 | NH₃逃逸 | N₂O |

| 450°C | 1.0  | 94.45%     | 0.12 ppm  | 31.93 |

| 400°C | 1.0  | 95.32%     | 0.84 ppm  | 24.01 |

| 300°C | 1.0  | 97.62%     | 2.09 ppm  | 35.97 |

四、对目前项目的实际意义

1. 温度控制目标：测温控制在 300~500°C 范围内，这是综合转化率和氨逃逸的最优窗口

2. ANR 控制策略：以ANR=1.0 为基准，通过后反馈PID微调（±0.1~0.2 范围）

3. 低温保护：<250°C 停止喷射（效率不够且氨逃逸大）

4. 高温注意：>500°C 老化后 N₂O 剧增，上限设 500°C

5. 老化裕量设计：200°C 老化后衰减最严重，如果设备经常冷启动或低温运行，按 Aged 数据来设计初始尿素喷射量